SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 08 Roboty budowlane związane z budową budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków

SST – 08.1.   Konstrukcje betonowe i żelbetowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-08.1.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08.1. (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych podczas realizacji budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków, w ramach realizacji zadania pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków we Franknowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych robót związanych z realizacją konstrukcji betonowych i żelbetowych podczas realizacji budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni w ramach zadania określonego w pkt-cie 1.1.

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

W ramach prac budowlanych budynku przewiduje się wykonanie robót betonowych i żelbetowych w następującym zakresie:

- Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe monolityczne z betonu C20/C25 zbrojonego stalą A - IIIN i A - 0. Dopuszcza się wykonać ścianki fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ławy posadowić na  warstwie wyrównawczej grubości 10 cm z betonu B10. Izolacja termiczna ścian fundamentowych styrodurem na którym wykonać wyprawę klejową na  siatce. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z emulsji asfaltowej na rozpuszczalniku wodnym. Izolacja   pozioma z dwóch warstw papy na lepiku.

- Nadproża okienne i drzwiowe typowe z prefabrykowanych belek nadprożowych  typu  L – 19 lub wylewane na mokro z betonu C15/C20 i stali A-IIIN i A-0.

- Wieńce żelbetowe z betonu C15/C20 zbrojonego stalą A IIIN i A I.

- Posadzka – betonowa z papą termozgrzewalną, jako izolacja pozioma.

- Schody zewnętrzne na podkładzie betonowym.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1.	harmonogram i kolejność prac betonowych,

2.	rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy,

3.	skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,

4.	świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,

5.	zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## 2.2	Szalowanie

Opisano w SST – 05   pkt. 2.2.

## 2.3. Zbrojenie

Opisano w SST – 05   pkt. 2.3.

# 2.4 Składniki mieszanki betonowej

Opisano w SST – 05   pkt. 2.4.

2.5. Izolacja

Izolacja pozioma: 2 x papa asf. na lepiku asfaltowym, w posadzce – papa termozgrzewalna.

Izolacja pionowa: ABIZOL R + 2P i w miejscach kontaktu z płytami „Perimate” (styrodur) IZOLBET D+A.

Izolacja cieplna: ściany cokół – „Perimate” 8 cm, wykończone tynkiem mozaikowym.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Opisano w SST – 05   pkt. 3.2.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport materiałów

Opisano w SST – 05   pkt. 4.2.

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Opisano w SST – 05   pkt. 4.3.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5.

5.2.  Szalunki

Opisano w SST – 05   pkt. 5.2.

5.3 Zbrojenie

Opisano w SST – 05   pkt. 5.3.

5.4	   Betonowanie

Opisano w SST – 05   pkt. 5.4.

5.5. Izolacje

Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać należy styrodurem na którym wykonać wyprawę klejową na siatce. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z emulsji asfaltowej na rozpuszczalniku wodnym. Izolacja pozioma z dwóch warstw papy na lepiku.

Na ścianach cokołowych należy wykonać izolację cieplną z „Perimate” 8 cm, z wykończeniem z tynku mozaikowego.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- szalunków

- zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania

- dokładności prac wykończeniowych

- pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

## 6.2.  Kontrola jakości betonów.

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 kubatury stóp fundamentowych

1 m2 płaskich płyt żelbetowych

1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10

1 m2 ścian żelbetowych

1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,

- przygotowanie i montaż zbrojenia,

- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością Wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

## 10.1.  Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

1.	Rozdział	1 - Warunki Ogólne Wykonania

2.	Rozdział	5 - Deskowania

3.	Rozdział	6 - Roboty Betonowe

4.	Rozdział	7 - Zbrojenia

5.	Rozdział	8 - Konstrukcje drewniane

6.	Rozdział	12 - Betonowe elementy prefabrykowane

## 10.2.  Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-63/B-06251	- Roboty betonowe i żelbetowe

PN-88/B-06250	- Beton zwykły

PN-90/B-06240-44	- Domieszki do betonu

PN-79/B-06711	- Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003	- Cement murarski 15

PN-90/B-30010	- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 	- Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-2 	- Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

PN-ISO 3443-8 	- Tolerancje w budownictwie.