SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST – 08 Roboty budowlane związane z budową budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków

SST – 08.5.   Roboty wykończeniowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-08.5.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-08.5. (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych  budynku socjalno – technicznego na terenie oczyszczalni ścieków, w ramach realizacji zadania pod nazwą:  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie, gmina Jeziorany”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:

- ocieplenie budynku,

- roboty tynkarskie (tynki wewnętrzne i zewnętrzne),

- stolarka okienna i drzwiowa oraz obróbka blacharska,

- roboty malarskie (wewnętrzne i elewacyjne),

- roboty posadzkarskie,

- układanie glazury w pomieszczeniach sanitariatu,

- wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót wykończeniowych budynku w zakresie określonym w p. 1.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.

## 2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy zastosować materiały zgodne z właściwościami określonymi w OST- 00.

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania, wydanym przez odpowiednie instytuty badawcze. Materiały zastosowane do robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie, powinny posiadać atest higieniczny.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Są to:

- wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska   wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

Do przygotowania zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadającą wymaganiom normy „Woda do betonów i zapraw”, a bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodę wodociągową pitną.

2.2.1. Materiały do wykonania ocieplenia budynku

- styropian M20 grub. 10cm (ocieplenie ścian),

- „Perimate” grub. 8 cm (ocieplenie cokołu),

- zaprawy klejowe systemowe do ociepleń,

- zaprawy do wykonania tynków zwykłych,

- cienkowarstwowy tynk mineralny (np. ATLAS) w systemie lekkiego ocieplenia ścian,

- wyprawy tynkowe fakturowane, tynk mozaikowy,

- siatka do ociepleń,

- kołki z łebkami plastikowymi do mocowania płyt styropianowych do ścian zewnętrznych 4 szt./m2 ocieplenia,

2.2.2. Materiały do wykonania robót tynkarskich

- zaprawy do tynków zwykłych, wewnętrznych,

- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF - ognioochronne z wyrobami związanymi: konstrukcja - profile systemowe CW (słupkowych) UW (poziomych), wkręty TN, narożniki aluminiowe,

- taśma spoinowa,

- wkręty.

2.2.3. Materiały do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej

- stolarka okienna – typowa Uk(max) < 2,3W/m2K,

- parapety wewn. – w systemie producenta okien lub płytki ceramiczne,

- drzwi zewn. – stalowe ocieplone.

2.2.4. Materiały do wykonania robót malarskich

- środki do gruntowana ścian,

- szpachlówki,

- farba emulsyjna lub akrylowa zwykła i zmywalna do wymalowań wewnętrznych,

- farba olejna do gruntowania,

- farba olejna nawierzchniowa,

- grunt pokostowy,

- rozcieńczalnik,

- lakier poliuretanowy podkładowy,

- lakier poliuretanowy nawierzchniowy,

- farba elewacyjna.,

- środki czyszczące.

2.2.5. Materiały do wykonania robót posadzkarskich

- płytki gres przeciwpoślizgowy,

- materiały pomocnicze: kleje, zaprawy, spoiny, listwy dylatacyjne i wykończeniowe, krzyżaki dystansowe, środki gruntujące, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji, itp.

2.2.6. Materiały do wykonania okładzin z glazury

- płytki ceramiczne ścienne,

- materiały pomocnicze: kleje, zaprawy, spoiny, listwy dylatacyjne i wykończeniowe, krzyżaki dystansowe, środki gruntujące, środki ochrony płytek i spoin, środki do usuwania zanieczyszczeń, środki do konserwacji, itp.

2.2.7. Materiały do wykonania opasek wokół budynku

- kostka betonowa o grub. 6cm,

- obrzeża chodnikowe,

- cement,

- piasek, pospółka,

- kruszywo mineralne.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Roboty wykończeniowe należy wykonywać sprzętem ręcznym. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót.

Do wykonania robót wykończeniowych budynku należy użyć sprzętu odpowiadającego charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania. Do wykonania robót będą potrzebne rusztowania (np. rurowe) z deskami pomostowymi.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz podstawowymi narzędziami do wykonywania prac oraz sprzętem pomocniczym.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

4.2.  Transport i składowanie materiałów

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do zaleceń producentów. Do transportu materiałów można używać samochodu skrzyniowego lub/i samochodu dostawczego. Środek transportu do przewozu materiałów powinien być kryty. Do transportu większości materiałów wystarczy stosować samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

Do transportu materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiałów jak farby w opakowaniach z tworzywa sztucznego lub opakowaniach metalowych można wykorzystać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach wentylowanych zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Materiały takie jak zaprawy tynkarskie, gipsowe, kleje, płyty gips-karton muszą być owinięte folią i składowane na paletach i podkładach do wys. 1 m pod kluczem.

Farby olejne, lakiery, rozcieńczalniki powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, z dala od źródeł ognia.

Stolarkę okienną i parapety należy przechowywać w suchych zamkniętych pomieszczeniach, w pozycji zabezpieczającej przed zwichrowaniem powierzchni, a szyby zabezpieczone przed zbiciem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5.

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiającego. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być uzgodnione z Inspektorem nadzoru. W przypadku koniecznym zmiany muszą być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej zatwierdzonych w dokumentacji rozwiązań, oraz powodować obniżenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.

Wykonywanie robót powinno odbywać się w synchronizacji z pozostałymi branżami, z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

Podczas prac należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producentów materiałów budowlanych.

Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi projektu organizacji robót w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.

5.1. Wykonanie ocieplenia budynku

Roboty ocieplające należy wykonać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5° C. W metodzie lekkiej mokrej ocieplenie należy wykonać w postaci ciągłej warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna szklanego.

Warunki dotyczące podkładu

Warstwa fakturowa ściany, na której musi być przyklejony styropian, powinna być trwale związana z podłożem. Odspojenie od powierzchni ściany warstwy fakturowe lub uszkodzone tynki powinny być usunięte i wyrównane zaprawą. Przyczepność tynku należy sprawdzać np. przez opukiwanie - dźwięk przytłumiony świadczy, iż tynk odstaje od podłoża. W tym wypadku tynk trzeba odbić i wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Tynk uszkodzony powierzchniowo powinien być usunięty i wyrównany zaprawą.

Powierzchnię ściany, na której ma być przyklejony styropian, należy dokładnie oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń.

Jeżeli powierzchnie ścian były malowane lub pokryte wyprawą powłokową należy sprawdzić, czy przyczepność przyklejonego styropianu do takiego podłoża jest wystarczająca. Jeżeli nie, to należy oczyścić powierzchnię z tych powłok. Jeżeli na powierzchni występują nierówności większe niż +/-10 mm (np. na stykach prefabrykatów), to należy je wyrównać zaprawą cementową.

Nie dopuszcza się przyklejenia styropianu do powierzchni ścian, na których kruszy się warstwa fakturowa albo tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe.

Przygotowanie podkładu

Powierzchnię ścian z fakturą grysową lub mozaiki szklanej należy oczyścić szczotką drucianą w celu oderwania ziaren kruszywa lub płytek mozaiki nie Związanych trwale z podłożem oraz zmyć wodą pod ciśnieniem całą powierzchnię wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych należy sprawdzić i stwierdzić przyczepność tynku przez opukanie. Tynk odstający od podłoża lub uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą. Cała powierzchnia ścian wraz z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi powinna być spłukana wodą pod ciśnieniem. Przyklejenie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni.

Próba przyczepności do podłoża

Wykonanie próby przyklejenia styropianu jest obowiązkowe przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia na danej ścianie. Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, a także z powłok i wypraw (jeżeli uległy one w sposób widoczny stłuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia należy stosować masę klejącą systemową dopuszczoną do stosowania w budownictwie. Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwą grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć do właściwych miejsc na powierzchni ścian. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca jeżeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jeżeli podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej przyczepności do podłoża albo wymaganej wytrzymałości, w takim przypadku trzeba powierzchnię ściany dokładniej oczyścić lub usunąć wierzchnią warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia.

Kolejność wykonania robót

- prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i urządzeń ,zdjęcie obróbek i instalacji odgromowej oraz szyldów,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,

- przygotowanie masy klejącej,

- pocięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie płyt styropianowych,

- przybicie kołków,

- naklejenie siatki z włókna szklanego,

- wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej-klejowej,

- wykonanie tynków, elewacji,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku

W przypadku wykonywania prac na rusztowaniach wiszących należy bardzo ostrożnie zmieniać ich położenie, aby nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej na nim wyprawy tynkarskiej.

Przyklejenie siatki tworzywowej

- Przyklejenie siatki na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do przyklejenia należy stosować masę klejącą systemową.

- Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię przyklejonych płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 2 mm, rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi szerokości siatki.

- Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić siatkę przez wciskanie jej w tę masę za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna być odwijana z rolki stopniowo w miarę przyklejania i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.

- Następnie należy na powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą warstwę masy klejącej grubości około l mm w celu całkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby była ona niewidoczna. Przy nakładaniu tej drugiej warstwy masy całą powierzchnię dokładnie wyrównać przez zatarcie. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.

- Naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. Szerokość siatki powinna tak być dobrana, aby możliwe było wklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 20x35 cm.

- Siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem o szer. około 15 cm.

- W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych, okien należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe.

- W części parterowej ścian i w ocieplonej części cokołowej należy zastosować 2 warstwy siatki z włókna szklanego. Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna siatka powinna być zastosowana na całej wysokości ścian parterowych, natomiast jeżeli dostęp do budynku jest utrudniony, to wystarczy zastosować dwie warstwy siatki do wysokości 2m od poziomu terenu. Pierwszą warstwę siatki przykleja się w sposób podany wyżej, a po stwardnieniu i przeschnięciu masy klejącej należy przykleić w podobny sposób drugą warstwę.

- Dwie warstwy siatki należy stosować także na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i okien, jeżeli brak jest kątowników aluminiowych. Paski siatki około 30 cm powinny być przyklejone na narożnikach do styropianu, a następnie należy przykleić siatkę właściwą.

Wykonanie mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonane przy zachowaniu następujących zasad:

- wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki z włókna szklanego na styropianie,

- wyprawy należy wykonać w temperaturach nie niższych niż 5° C i nie wyższych 25%,

- niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych,

- do wykonania wypraw elewacyjnych należy stosować systemowe masy tynkarskie.

Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych jak narożniki, ościeża okienne i drzwiowe, ścianki attykowe, cokoły budynków, styki z płytami, szczeliny dylatacyjne, należy wykonywać zgodnie ze świadectwem ITB.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy dostosować do grubości ocieplanych ścian; obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zalewaniem wodą deszczową, powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejenia styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu.

5.2. Wykonanie robót tynkarskich

Roboty tynkowe będą polegać na położeniu nowych tynków na wymurowanych ściankach oraz naprawie tynków po wykonaniu bruzd elektrycznych.

Zasady ogólne

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące:

- Przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku.

- Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego.

- Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.

- Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5° C.

- Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur, tynki cementowo-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone wodą.

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewniać takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu nie występowały odparzenia, pęcherze itp.

Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu lub trójwarstwowych, nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.

Parametry techniczne tynku:

- przyczepność do podłoża 0,25 MN/m2,

- grubość tynku 1,5 cm,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków - powierzchnie powinny być wykonane tak, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome i tworzyły jedną płaszczyznę z tynkiem istniejącym, krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi.

Zakres wykonywania robót objętych ST

- Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe oraz zamurowania przebić i bruzd, winny być osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5º C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0º C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania i twardnienia tj. około l tygodnia należy zwilżać wodą.

- Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na głębokość 10-15mm od lica muru, bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą.

- Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko.

- Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego o grubości 3-4 mm.

- Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

- Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienna l:2. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadająca 7-10cm zagłębienia stożka pomiarowo. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą lub filcową.

Ścianki działowe systemowe

Wykonanie ścianek działowych oraz obudów pionów instalacyjnych wykonać w technologii gipsowo - kartonowej na stelażu stalowym systemowym.

Ścianka GK składa się z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych odpowiadających BN-86/6743-02 na stelażu z cienkościennych profili 50-100 mm z blachy stalowej walcowanej na zimno. Płyty GKF o grubości 1,25 mocować do stelażu przy pomocy wkrętów samogwintujących PN-92/M-83102.

Zakres robót obejmuje również przygotowanie i demontaż pomostów roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonywania robót.

5.3. Wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Przed wbudowaniem lub wymianą stolarki okiennej należy bezwzględnie zabezpieczyć i oznakować strefę niebezpieczną.

Okna - wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm, - po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać

szczelina odpowiedniej wielkości W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna.

Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

Parapety montować po osadzeniu okien na gotowej zaprawie tynkarskiej, szybko wiążącej.

5.4. Wykonanie robót malarskich

Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.

Warunki prowadzenia robót

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- w temperaturze nie niższej niż +5°C , z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych),

- przy wilgotności podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekraczającej odpowiednich wartości.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wcześniej omówione wymagania dot. podłoży i prowadzenia robót.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z  instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

- sposób przygotowania farby do malowania,

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- krotność nakładania farby oraz zużycie na l m2,

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robót objętych ST:

- przygotowanie podłoża,

- gruntowanie podłoża,

- dwukrotne malowanie.

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych:

- Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.

- Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie powinna być - dla farby emulsyjnej nie większa niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%.

- Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki drzwiowej.

- Drugie malowanie wykonać po ułożeniu posadzek i po oszkleniu szyb.

- Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

  - przygotowanie powierzchni jw.,

  - w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych.

- Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5º C.

- W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych.

- Powłoki wykonane z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

Roboty malarskie wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące);

- Przepisami bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich;

- Instrukcjami technicznymi producenta zastosowanych materiałów.

5.5. Wykonanie robót posadzkarskich

Podłoża pod wykładziny

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinna wynosić:

- podkłady związane z podłożem - 25 mm,

- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

Wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

- 50 x 50 mm	-	3 mm,

- 100x100 mm	-	4 mm,

- 150x150 mm	-	6 mm,

- 200 x 200 mm	-	6 mm,

- 250 x 250 mm	-	8 mm,

- 300x300 mm	-	10 mm,

- 400x400 mm	-	12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm	-   około 2 mm,

- od 100 do 200 mm   -   około 3 mm,

- od 200 do 600 mm   -   około 4 mm,

- powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

5.6. Wykonanie okładzin z glazury

Układanie płytek na ścianach winni wykonywać fachowcy, specjalizujący się w tego typu pracach i posiadający odpowiednie kwalifikacje i zawody glazurnika.

Przed przystąpieniem do robót glazurniczych winny być zakończone: wszystkie roboty stanu surowego, łącznie z wykonaniem tynków, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, instalacje technologiczne. Wszystkie bruzdy, przekucia, kanały winny być naprawione i zakończone tynkiem, stolarka okienna i ościeżnice drzwiowe winny być osadzone w otworach, podłoża pod posadzki winne być zakończone łącznie z izolacją i warstwami wyrównawczymi.

Przystępując do robót glazurniczych należy: przygotować niezbędne materiały i sprzęt na stanowisku pracy, dokonać oględzin i sprawdzenia podłoża, na którym będzie układana glazura - podłoże winno być nośne, stabilne, czyste, równe i nie nasiąkliwe. Każde podłoże pod glazurę należy oczyścić z resztek kurzu, brudu, farb, oleju , tapet a także z wszystkich luźnych i słabo przylegających warstw. Nośność podłoża sprawdzamy przez jego zarysowanie ostrym narzędziem. Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą lub odspajają pod naciskiem to podłoże należy uznać za słabe, jeśli zaś się nie rysuje, nie kruszy, nie odspaja – uznaje się za mocne. Wszelkie zawilgocenia, plamy tłuste itp. należy zlikwidować poprzez ich usunięcie (odbicie tynków ) i naprawienie, do uzyskania właściwej powierzchni. W przypadku podłoża z płyt gipsowo-kartonowych należy ocenić czy podłoże jest stabilne tzn. nie ugina się lub odkształca pod naciskiem. Gdy podłoże jest chłonne (wsiąka woda) należy je zagruntować preparatem gruntującym. Gruntowanie należy powtarzać aż do zredukowania jego chłonności. Równość podłoża sprawdza się za pomocą aluminiowej łaty o długości 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza czy nie ma szpar większych niż 4-5 mm. Miejsca nierówności zaznacza się na ścianie. Nierówne podłoże należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Wszystkie przewody instalacyjne, podejścia do urządzeń itp. winny być starannie wykończone. W łazienkach, natryskach, toaletach zaleca się dodatkowe zabezpieczenie podłoża przed zawilgoceniem w postaci zapraw, mas i taśm uszczelniających. Zabezpiecza się przed wilgocią naroża, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe, ściany przy kabinach prysznicowych, przy umywalkach, zlewozmywakach itp. Obowiązkowo również zabezpiecza się przed wilgocią ściany przy podłodze co najmniej 10 cm powyżej oraz ściany z okładziny gipsowo - kartonowej. Podłoże winien odebrać Inspektor Nadzoru i dopuścić do dalszych prac.

Wykonanie okładzin

Zaprawę klejową równo nałożoną na ścianę rozprowadza się pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od rozmiaru płytek, i stopnia perforacji ich spodniej płaszczyzny. Przyklejanie płytek zaczyna się od dołu w dowolnym narożniku (po uprzednim założeniu i zamocowaniu na ścianie łaty aluminiowej na wysokości drugiego rzędu płytek), jeśli z rozplanowania wynika, że winna znaleźć się tam cała płytka. Jeżeli pierwsza płytka musi być docięta to układanie zaczyna się od drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytki o większych rozmiarach oprócz dociśnięcia dobija się młotkiem gumowym. Aby uzyskać równe spoiny stosuje się krzyżyki dystansowe W narożnikach mocuje się listwy wykończeniowe do glazury o dobranym profilu wewnętrznym.

Zaprawy klejowe winny mieć odpowiednie konsystencje i być dokładnie wymieszane wiertarką z mieszadłem wolnoobrotowym. Klej po dociśnięciu winien przylegać do całej powierzchni płytki. Jako ostatnie dokleja się płytki docinane w narożach i przy ościeżach. Docięcie płytek winno być bardzo dokładnie wymierzone. Do ciecia płytek stosuje się wiertła diamentowe.

Glazurę wykańcza się w narożach, przy ościeżach, otworach itp. listwami flizówkami o profilu zewnętrznym, które stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. Po zakończeniu układania glazurę należy wyspoinować (dopiero po stwardnieniu zaprawy klejącej nie wcześniej niż po 24 godzinach. Zaprawę spoinową rozprowadza się pacą gumową, pamiętając o wprowadzaniu jej w czyste, zwilżone wodą spoiny między płytkami. Spoiny należy dokładnie, głęboko i szczelnie wypełnić. Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa się i płytki oczyszcza wilgotną gąbką, aż do uzyskania czystej powierzchni i gładkich, równych spoin. Świeże fugi w ciągu pierwszych kilku dni należy delikatnie zwilżać i czyścić lekko wilgotną gąbką. Fugi można zaimpregnować płynem przeciwnasiąkłiwym po kilku tygodniach. Po zakończeniu robót glazurniczych należy je zgłosić do odbioru.

5.7. Wykonanie opasek wokół budynku

Opisano w SST – 11.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń), zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w umowie. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według wzorów przez niego zaaprobowanych.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa budowlanego.

Wszystkie roboty zanikające podlegają szczegółowej kontroli pod względem:

jakości materiałów i wyrobów.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i ST.

6.2. Kontrola jakości robót ocieplenia ścian budynku

Kontrolą jakości robót ocieplania ścian budynku należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie:

- montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy),

- przygotowanie ścian do ocieplenia,

- przyklejenie płyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- wykonanie obróbek blacharskich.

6.3. Kontrola jakości tynków

Kontrolą jakości robót tynkarskich należy objąć:

- przygotowanie podłoża pod tynki,

- parametry techniczne tynku (przyczepność do podłoża, grubość tynku 1,5 cm, prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków.

6.4. Kontrola jakości robót wbudowania stolarki

Kontrolą należy objąć:

- mocowanie ościeżnic w otworach,

- wypełnienia przestrzeni pianką poliuretanową,

- zachowania pionów i poziomów wbudowanych ościeżnic,

- montaż parapetów,

- obróbkę tynkarską ościeżnic.

6.5. Kontrola jakości robót malarskich

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące kontrole:

- przygotowania podłoża pod malowanie,

- jednolitości barwy powłok malarskich,

- przyczepności do podłoża powłok malarskich i odporności na wycieranie, zmywanie i zarysowanie.

6.6. Kontrola jakości robót wykładzinowych i okładzinowych

Roboty okładzinowe i wykładzinowe (glazura i terakota) podlegają kontroli:

- jakości podłoża pod płytki, równości podkładu,

- szczelności i właściwej szerokości spoin,

- jakości powierzchni okładzinowej i wykładzinowej,

- właściwości zastosowanych materiałów, zgodnie z przeznaczeniem,

- wypełnienia elementów przegród izolowanych.

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.7. Kontrola jakości robót wykonania opaski wokół budynku

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem opasek chodnikowych wokół budynku została opisana w SST – 11.

- OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Obmiar robót sporządzany jest w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.

Zakres dodatkowy w stosunku do przedmiaru, wynikający z ukrytych wad lub właściwości elementów istniejących albo z dodatkowych wymogów użytkownika, wymaga pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru i wspólnego dokonania obmiaru. Ostateczny sposób dokonywania obmiaru, będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe:

- m2 – dla robót: ocieplenia ścian budynku, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, wykonania glazury i opasek chodnikowych wokół budynku;

- szt. – wbudowanie okna, drzwi.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8 i 9.

Podstawą do odbioru wykonania poszczególnych robót wykończeniowych jest wykonanie całkowite poszczególnych rodzajów robót, zgodnie z przedmiarem robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", „Vademecum budowlane", Wydawnictwo „Arkady", Warszawa 2002 r., sprawdzając aktualność norm i przepisów wymienionych w tym opracowaniu. Odbiór dokonywany będzie kompleksowo, na podstawie: protokołu odbioru robót, przeprowadzonych badań i prób, przedłożonych certyfikatów technicznych i aprobat technicznych oraz gwarancji.

Odbioru ostatecznego wykonanych robót dokonuje komisja. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

Podstawę do odbioru stanowią następujące dokumenty:

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobach dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikowych,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę,

- ekspertyzy techniczne, w przypadku gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin, robotach tynkarskich, malarskich i ocieplenia ścian elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem kolejno tych robót.

W czasie wykonywania robót ociepleniowych należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy:

- przygotowanie powierzchni ścian,

- przyklejenie płyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej.

W czasie wykonywania robót tynkarskich należy przeprowadzać ich odbiór częściowy, który powinien objąć następujące etapy:

- przygotowanie powierzchni ścian,

- wykonanie tynków.

W czasie wykonywania robót związanych z wbudowaniem stolarki należy przeprowadzać odbiory częściowe:

- mocowania ościeżnic w otworach i zachowania pionów i poziomów wbudowanych ościeżnic,

- wypełnienia przestrzeni pianką poliuretanową,

- montażu parapetów,

- obróbki tynkarskiej ościeżnic.

W czasie wykonywania robót malarskich należy przeprowadzać odbiory częściowe:

- przygotowania podłoża pod malowanie,

- wykonania malowania.

Przy odbiorze robót okładzinowych i wykładzinowych (glazura i terakota) należy wziąć pod uwagę:

- przygotowanie podłoża pod okładziny i wykładziny,

- wykonanie okładzin i wykładzin (równość płaszczyzn – odchyłki nie mogą być większe niż l mm na długości 2 m łaty w każdym kierunku, kolorystyka – barwa zgodna ze wzorem, prostoliniowość spoin, związanie płytek z podkładem, szerokość spoin – odpowiednia do rozmiaru płytek i zaleceń producenta, prawidłowość wypełnienia spoin, estetyka wykonanych robót glazurniczych i wykończeniowych powierzchni ściany – narożniki, obramienia, połączenia z cokołem itp.

Odbiór robót związanych z wykonaniem opasek chodnikowych wokół budynku został opisany w SST – 11.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych rodzajów robót, zgodnie z przedmiarem robót (przedmiarem ofertowym Wykonawcy), oraz zgodnie z warunkami podpisanej umowy na wykonanie prac budowlanych.

W cenie za ustaloną ilość m2 wykonanego: ocieplenia, tynków, posadzki, glazury, robót malarskich i opasek wokół budynku mieszczą się:

- prace związane z dostarczeniem materiałów,

- prace przygotowawcze,

- montaż i demontaż rusztowań,

- prace związane z oczyszczeniem, zagruntowaniem podłoża i wykonaniem określonych rodzajów prac zasadniczych,

- przewidziane prace pielęgnacyjne, wykończeniowe,

- prace porządkowe stanowiska pracy, w tym wywóz odpadów.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, póz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. póz. 953).

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów   deklarowania   zgodności   wyrobów   budowlanych   oraz   sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, póz. 2041),

10.2. Normy

| PN-EN 13139:2003/AC:2004 | Kruszywa do zaprawy |
| --- | --- |
| PN-EN 13139:2003 | Kruszywa do zaprawy. |
| PN-92/B-01302 | Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. |
| PN-B-30042:1997 | Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy |
| PN-B-30041:1997 | Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. |
| PN-EN 459-1:2003 | Wapno budowlane-Część l :Definicje, wymagania i kryteria zgodności. |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. |
| PN-90/B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe. |
| PN-B-10109:1998 | Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. |
| PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. |
| PN-B-10106:1997 | Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. |
| PN-B-10106:1997/Azl :2002 | Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl). |
| PN-88/B-32250 | Woda do betonów i zapraw. |
| PN-EN 1008:2004 | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |
| PN-69/B-10280 | Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi |
| PN-93/C-89440 | Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne. |
| PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN-65 /B-14503 | Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. |
| PN-65 /B-10101 | Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| PN- 76/6734-02 | Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. |
| PN-EN-998-1 | Wymagania dotyczące zapraw do murów część I: Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005) |
| PN-EN 12859:2002 | Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. |
| PN-72/B-10122 | Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania przy odbiorze. |
| PN-EN 12860:2002 | Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań. |
| PN-EN ISO 2409:1999 | Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. |
| PN-EN ISO 12944-2:2001 | Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk. |
| PN-ISO 15184:2001 | Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłok metodą ołówkową. |
| PN-EN ISO 10545 | Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. |
| PN-EN 87 | Płytki i płyty ceramiczne. |
| PN-EN-12004 | Kleje do płytek. |
| PN-EN 12808 | Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. |
| PN-ISO 13006:2001 | Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. |
| PN-EN 13162:2002 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. |
| PN-EN 13163:2004 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. |
| PN-EN 13164:2003 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie, specyfikacja. |
| PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). |
| PN-EN 13499:2005 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. |
| PN-EN 13500:2005 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. |
| PN-ISO 3443-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. |

10.3. Inne dokumenty

- Poradniki techniczne, instrukcje, warunki gwarancji producentów materiałów.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt l „Tynki". ITB Warszawa-2003 r.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- „Vademecum budowlane", Wydawnictwo „Arkady" ; Warszawa 2002 r.

- Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2003 - 2004.

- Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur - Wydawnictwo ITB Warszawa 1988.

- Katalogi stolarki okiennej i drzwiowej.

- Katalogi płytek, klejów i zapraw.

- Instrukcje producentów i informacje techniczne o płytkach i płytach ceramicznych oraz technologiach układania płytek.

- Instrukcje i katalogi zapraw i klejów wydane przez producentów.

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplenia ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15A/.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/III.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Rz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.